Ausschreibungstext

**FERRO-LUX**

# FERRO-LUX

## PRODUKTBESCHREIBUNG / VERWENDUNG

CE-zertifizierte, starre, einwandige und rußbrandbeständige Verbindungsstücke aus Stahlblech, Fabrikat Jeremias FERRO-LUX. Verbindungsleitung aus industriell gefertigten, einwandigen Elementen für Verbindungen von Kaminöfen/ Festbrennstofffeuerstätten zum Schornstein/ Abgasanlage im Wohn- und Sichtbereich.

Elemente aus Stahlblech, Materialstärke 2,0 mm. Oberfläche mit hitzefester Senothermlackbeschichtung. Längsnähte unter WIG schutzgasgeschweißt ohne Zusatz.

Die Materialstärke bietet optimale Sicherheit gegen Knicken und Verbeulen.

Steckverbindung der einzelnen Elemente durch eingezogene Steckenden, Klemmbänder sind nicht erforderlich.

Die Produktion wird durch ein unabhängiges, akkreditiertes Prüfinstitut fremdüberwacht, mittels Eigenüberwachung wird die Einhaltung gleich bleibender Güte gesichert. Wärmedurchlasswiderstand des Verbindungsstücks: 0 m²K/W. Verbindungsstück erhältlich in den Nennweiten von 115 - 250 mm. Größere Durchmesser auf Anfrage

## ANWENDUNG

Verbindungsleitung für trockene Betriebsweise im Unterdruck. Das Verbindungsstück FERRO-LUX ist geeignet für den Anschluss von Regelfeuerstätten, deren Abgase durch Verbrennung von Festbrennstoffen (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle) entstehen.

Maximale Betriebstemperatur 600°C, im Ausbrennversuch bei einer Temperatur von 1000°C geprüft.

## ZULASSUNG

CE-Zertifikatsnummer 0036 CPR 9174 017

0.1 Starre Verbindungsstücke (bis max. 600°C Abgastemperatur/ Unterdruck N1/ trockene Betriebsweise D/ rußbrandbeständig G) EN 1856-2 T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G375 NM1

EN 1856-2 T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G4002

1 Der angegebene Abstand zu brennbaren Bauteilen gilt für die Nennweiten bis 120 mm. Bei Nennweiten >120 mm vergrößern sich die Abstände entsprechend, siehe Leistungserklärung. Mit Strahlungsschutz kann der Abstand zu brennbaren Bauteilen für alle

Ø auf 400 mm festgelegt werden.

2 mit Strahlungsschutz

## WANDSTÄRKE / MATERIAL

Innenrohr: 2,0 mm, Stahlblech, die Oberfläche ist mit hitzefestem Senothermlack beschichtet. Querschnitt: rund

## DURCHMESSERBEREICH

Ø 115 mm - Ø 250 mm

## EINBAU

Der Einbau erfolgt fachmännisch entsprechend der Montageanleitung, insbesondere der DIN V 18160-1, sowie der geltenden LBauO, FeuVo, den einschlägigen DIN-Normen und allen weiteren bau- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften. Der erforderliche Querschnitt ist nach DIN EN 13384-1 zu bestimmen und vom ausführenden Fachunternehmen zu überprüfen.

## ABSTIMMUNG

Vor der Montage ist die Ausführung der Anlage mit dem/ der zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/in abzuklären.

1

System

System

FERRO-LUX


# FERRO-LUX

## BESCHREIBUNG

Verbindungsleitung aus Stahlblech für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise.

## MATERIAL

Stahlblech DC01 (St12)

## OBERFLÄCHE

Hitzefeste Senothermlackbeschichtung

Farben:

Schwarz 702.284 oder

Gussgrau 702.288

Auf Anfrage:

Schwarz-metallic 702.310,

Gussgrau hell 800.820

## WANDSTÄRKE

2,0 mm

## INNENDURCHMESSER

120 - 200 mm, weitere auf Anfrage

## VERBINDUNG

Steckverbindung durch eingezogene Steckenden Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

## BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: System + Artikelcode + Ø (Bsp: FERRO1416120)

Bei abweichenden Farbwünschen verwenden Sie bitte statt der FERRO1.../FERRO-E1.../FERRO-R1... (Schwarz) folgende Artikelcodes: FERRO2.../FERRO-E2.../FERRO-R2... Schwarz metallic

FERRO4.../FERRO-E4.../FERRO-R4... Gussgrau hell FERRO3.../FERRO-E3.../FERRO-R3... Gussgrau

## EINSATZBEREICHE

* Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle\*)
* Kaminöfen

\* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 017

## CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856 - 2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G4001

1 mit Strahlungsschutz

2